挂贴釉面砖施工方案

本工程电梯前室为600×600彩色釉面砖，由于面砖面积较大，易出现空鼓及粘贴不牢现象，同时由于前室空间有限，不宜采用干挂法，为保证工程质量，故采用挂贴法施工。

一、施工顺序如下：

混凝土基面处理→甩浆→打底→挂线、贴饼→钻孔、固定塑料胀管→固定底层墙面饰砖→灌浆→固定墙面饰砖→灌浆┈┈清理墙面、擦嵌砖缝

二、施工要求：

1、先对要贴墙面饰砖的混凝土墙面进行清理，确保墙面无灰浆、污物、尘土、油漆等，对局部涨模部位进行凿除。

2、在混凝土墙面上滚涂用GT胶和成的水泥砂浆，待凝固后（一般应提前一天进行）对局部凹处用1：3水泥砂浆进行修补。

3、抹8mm厚1：3水泥砂浆打底划线，以确保灌浆时结合牢固。

4、根据墙面饰砖规格排好墙砖尺寸、位置，计算纵横的皮数，用水平尺找平，并弹出墙面饰砖的水平和垂直控制线。同一墙面的横、竖排列均不能有一行以上的非整排砖，非整排砖应排在次要部位或阴、阳角处。

5、在每皮墙面饰砖上口标高处以下1.5cm处钻ф6mm的孔，深度为3-4cm，将塑料胀管钉入孔内，然后安装ф3.5×30的木螺栓。每块面砖应保证不少于两个固定点。

6、墙面饰砖应事先清扫干净，并提前浸泡，浸泡时间应根据所选砖型确定，在挂贴前提前数小时取出阴干，然后在砖上口两端角处切 1.5mm宽、深1cm的   槽，开口朝向墙砖背面。（如墙砖过薄或不易开槽，则改为在清理好的墙面饰砖背面两端角处用专用建筑胶粘贴二束细铜丝，待粘贴剂强度达到要求后，再进行浸泡等一系列工序）。

7、挂贴面砖时，应根据挂线尺寸，在混凝土墙面上预先贴若干块废砖做为标志块，以控制平整度及横、竖尺寸。釉面砖宜从阳角处开始，并由下往上进行。

8、挂砖时，应先清理出地面，根据弹出的线，将砖底侧面用专用建筑胶与地坪粘贴，砖上部两端角处用细铜丝与螺栓联接。联接时用挂尺、直尺、水平尺等工具检查、调整，调整好的面砖上部铜丝连接处用木楔固定牢固。

9、待墙面饰砖的胶水强度满足要求后，从墙面饰砖顶部缓慢灌入用建筑胶拌制的粘贴用水泥砂浆，水泥砂浆中宜掺入不大于水泥用量15%的石灰膏，亦可采用1：0.2：2（水泥：石灰膏：砂）配比的混合砂浆。灌浆时，用小铲或细钢筋轻轻插捣密实，同时在面砖外侧用橡皮锤或小铲木柄轻轻敲打，确认无空洞后将上口灰刮平，然后进行下一皮面砖施工。灌浆厚度应控制在2 cm，太薄不易灌浆，出现空洞、太厚易产生面砖位移。施工时，应随时用三角尺、水平尺、挂尺检查、调整。每日下班前须全部清理干净，用清水将饰面砖表面擦洗 ，接缝处用与饰面砖相同颜色的白水泥擦嵌密实，并将饰面砖表面擦净。

三、质量要求

1、饰面砖的品种、规格、性能必须符合设计要求，施工前进行挑选、配色。

2、粘贴材料必须符合规范及施工要求。

3、饰面砖粘贴材料须按说明进行配制、拌和，做到粘贴牢固、灌浆饱满、表面平整、洁净、色泽一致、无裂缝及缺损。

4、阴、阳角及非整砖的做法及部位必须满足规范要求。

5、饰面砖的接缝、填嵌应符合要求。

6、饰面砖立面垂直度不大于2mm；表面平整度小于3mm；，阴、阳角方正小于3cmm；接缝直线度应小于2cmm；接缝处高低差小于0.5mm；，接缝宽度差小于2mm。